钛合金高真空压铸工艺与生产管理综合文档

文档基本信息

文档编号：TI-DC-2025-V2.0

适用范围：本文件适用于使用冷室高真空压铸机与水冷铜坩埚悬浮熔炼（ISM）系统生产钛合金结构件的制造工厂。

主要目的：为工程设计、现场生产操作、质量检验以及设备维护提供标准化的技术指导与故障排除指南。

第一部分：钛合金压铸产品手册

1.1 产品工艺概述

高真空压铸（High Vacuum Die Casting, HVDC）是制造复杂形状钛合金零件的先进净成形技术。由于钛合金在高温下（特别是液态时）具有极高的化学活性，极易与氧、氮、氢以及碳发生剧烈反应，传统的空气环境压铸和常规耐火材料坩埚无法适用。因此，本工艺必须在极高纯度的真空环境或惰性气体（如高纯氩气）保护下进行，并通常采用水冷铜坩埚（冷坩埚）感应熔炼技术，以防止钛液受到污染。

1.2 常用钛合金材料特性

本手册涵盖的压铸件主要采用以下钛合金牌号：

Ti-6Al-4V (TC4 / Grade 5)：这是最广泛使用的α-β型钛合金。其密度约为 4.43 g/cm³，熔点在 1600℃ 至 1660℃ 之间。压铸并经过热处理后，其抗拉强度通常可达 895 MPa 以上，屈服强度超过 825 MPa。它在强度、韧性、耐腐蚀性及可加工性之间取得了极佳的平衡。

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242)：这是一种近α型高温钛合金，主要用于需要更高耐热性能的部件，能够在高达 500℃ 的环境中长期工作，常用于航空发动机周边部件或汽车涡轮增压器叶轮。

1.3 产品核心应用领域

消费电子产品：高端智能手机的中框、智能手表的表壳。钛合金不仅能提供远超铝合金的结构强度以保护内部精密电子元件，其优异的生物相容性还能避免人体皮肤过敏。

航空航天工业：飞机机身结构支架、发动机导向叶片、紧固件等。利用钛合金的高比强度（强度与重量的比值），能在不牺牲结构安全性的前提下大幅减轻飞行器重量。

医疗器械：手术器械手柄、植入体骨架。钛合金无毒且不与人体体液反应，是医疗领域的首选金属材料之一。

汽车工业：涡轮增压器的高温叶轮、高性能发动机的气门。可以有效降低运动部件的惯性质量，提高发动机响应速度。

1.4 表面处理与后处理建议

钛合金压铸件在成型后，表面特性需要经过特定的后处理工艺来满足最终要求：

富氧层（Alpha Case）去除：压铸过程中，即使在真空下，钛液也极易与模具表面的微量残留物反应，在铸件表面形成一层硬而脆的富氧层（Alpha Case）。该层极大地降低了材料的疲劳寿命，必须通过化学酸洗（通常使用氢氟酸与硝酸的混合溶液）或机械加工进行去除。

外观处理：对于消费电子外观件，通常在去除富氧层后，采用喷砂、抛光，随后进行 PVD（物理气相沉积）镀膜或阳极氧化处理，以获得丰富的色彩和优异的耐磨表面。

第二部分：操作流程 (标准作业程序 SOP)

2.1 第一阶段：生产前准备工作

在进行钛合金压铸前，必须确保设备和模具处于最佳状态，这是保证铸件质量的前提。

步骤一：模具预热。钛液凝固极快，为避免高温钛液接触冷模具产生巨大的热冲击导致模具开裂或铸件冷隔，必须开启模温机。通常需要将模具均匀加热并维持在 300℃ 至 450℃ 之间（具体视模具材料和铸件壁厚而定）。

步骤二：喷涂耐高温涂料。常规铝合金脱模剂无法承受钛合金的高温。必须在模具型腔表面均匀喷涂专用的耐高温、惰性抗反应脱模剂，通常为含有氧化钇（Y2O3）的陶瓷涂料。喷涂后必须等待水分完全挥发、涂层干燥。

步骤三：原材料处理。确认待熔炼的钛合金棒料或锭料表面清洁、绝对干燥，无任何油污、水分和氧化皮。如有必要，投料前需对钛棒进行超声波清洗和真空烘干。

步骤四：设备全系统检查。确认真空泵组（罗茨泵、旋片泵、扩散泵等）运转正常；检查感应熔炼系统的冷却水流量、水压及水温处于安全范围；检查液压系统压力是否达标。

2.2 第二阶段：全真空环境下的熔炼与浇注

此阶段是钛合金压铸的核心，全过程必须隔绝空气。

步骤一：系统抽真空。关闭压铸机的放气阀门，启动真空泵组。需将熔炼室和模具压射室的真空度抽至极高水平，通常极限真空度需达到

1

×

10

−

2

1×10

−2

Pa 甚至更低，以确保系统内无残余氧气。

步骤二：冷坩埚悬浮熔炼。启动高频感应加热电源。钛棒在水冷铜坩埚内受电磁感应发热熔化。由于电磁排斥力，钛液会与铜坩埚壁保持微小距离（半悬浮状态），从而避免钛液融化铜壁或受到污染。操作员需监控熔化状态，通常钛液的过热度不宜过高，控制在高于合金液相线 30℃ 到 50℃ 左右即可，温度通常为 1650℃ 到 1680℃。

步骤三：高速压射成型。当钛液达到预定温度后，系统自动触发浇注。冲头首先以慢速推进，越过并封住浇注口；随后立即转换为极高速度（毫秒级别，内浇口速度可达 20 至 60 米/秒），将钛液瞬间压入模具型腔。在型腔填满的瞬间，系统施加极高的增压压力（保压），以压实铸件，减少凝固收缩带来的内部缩孔。

2.3 第三阶段：冷却与破真空取件

步骤一：保压与冷却。维持增压压力，等待铸件在模具内快速冷却凝固。保压时间视铸件最厚部位的凝固时间而定。

步骤二：充入氩气破真空。在开模之前，绝不能直接放入空气。必须先向真空室内充入高纯度氩气（99.999%），打破真空状态并恢复至常压。氩气作为保护气，可以防止尚未完全冷却的高温铸件在接触空气时发生氧化发蓝或发灰。

步骤三：开模与顶出。确认压力平衡后，动模后退开模，顶针系统动作，将带有浇注系统的铸件平稳顶出。

步骤四：机械手取件与目检。由耐高温机械手将铸件取出，放置于专用的冷却架上。操作员对表面状态、成型完整度进行初步的目视检查。

2.4 第四阶段：关键后处理工艺

步骤一：去除浇注系统。使用数控线切割或专用锯床，切除铸件上的渣包、排气道、流道和料柄。

步骤二：热等静压处理（HIP）。这是钛合金压铸件必不可少的关键步骤。将铸件放入热等静压炉中，在高温（约 900℃）和高压（约 100 MPa 的氩气压力）下保持数小时。该工艺能使铸件内部微小的缩孔和气孔在高温高压下闭合、焊合，从而将铸件的致密度提高至接近 100%，极大地提升了材料的疲劳强度和延伸率。

第三部分：生产操作与安全规范

3.1 严格的安全生产规范

钛及其合金在特定条件下具有危险性，必须严格遵守以下安全规范：

防爆与粉尘管理：细小的钛粉尘在空气中极易引发粉尘爆炸，且燃烧时温度极高，普通灭火器无效（需使用D类干粉灭火器或干沙）。后处理打磨区域必须配备专用的防爆型湿式除尘系统，严禁粉尘堆积。

防水气爆炸防范：熔炼区域的水冷铜坩埚和冷却水管若发生破裂漏水，高温钛液瞬间接触水会产生大量氢气和蒸汽，导致灾难性的蒸汽爆炸。每次开机前必须进行水路耐压测试和泄漏检测。

人员个人防护装备（PPE）：熔炼与压铸操作人员必须穿戴连体阻燃防高温服、防砸安全鞋。由于钛液熔化时会产生强烈的紫外线和白光，必须佩戴带有深色滤光片的防强光护目镜，以防对视网膜造成灼伤。

3.2 工艺参数控制规范

为保证每一模次产品质量的一致性，关键工艺参数必须严格设定在以下区间，并接入系统进行实时监控：

真空度参数：开始熔炼前的极限真空度必须小于或等于

5

×

10

−

2

5×10

−2

Pa。在压射瞬间，压射室内的真空度不得高于 100 Pa。若超过此限制，系统应自动拦截压射动作。

温度参数：钛液浇注温度控制在 1660℃ 至 1680℃ 之间，公差为 ±10℃。模具表面工作温度需恒定在设定值（如 350℃），波动范围不得超过 ±15℃。

压射速度参数：根据模流分析结果，快压射速度（冲头速度）通常设定在 4 m/s 至 8 m/s，换算至内浇口的钛液流速应在 20 m/s 至 60 m/s 之间。

3.3 模具使用与维护规范

模具材料要求：由于钛液冲刷力巨大且温度极高，普通压铸模具钢寿命极短。模具基体通常选用优质耐热钢（如 H13、SKD61 等），而在直接受钛液冲击的内浇口和型腔关键部位，建议使用钼合金（TZM）或钨合金镶块，以提高抗热疲劳性能。

定期清理与保养：每连续生产一定模次（例如每 200 模次），必须停机检查模具型腔。使用专用工具清理模具表面堆积的氧化钇涂层残渣和可能存在的氧化钛生成物。

水路检查：每个生产班次交接时，必须检查模具内部冷却水路是否通畅，有无水垢堵塞，确保模具各区域散热均匀。

第四部分：常见故障现象分析及解决办法 (Troubleshooting)

在钛合金高真空压铸过程中，常见的缺陷与铝镁合金压铸有显著差异。以下按故障类型详细列出其现象、根本原因及相应的整改措施。

4.1 故障类型：表面氧化皮、发蓝或发灰

现象描述：铸件取出后，表面没有呈现出钛合金应有的银灰色金属光泽，而是出现大面积的发蓝、发紫、发灰甚至黑色的氧化皮。这表明钛合金在高温下吸收了氧气或氮气。

可能原因分析：

压铸机或熔炼室的真空密封系统存在泄漏，导致抽真空阶段无法达到极限真空度，系统内残存大量空气。

破真空时充入的保护气体（氩气）纯度不足，气体中含有水分或氧气。

压铸后开模时间过早，铸件在自身温度仍然极高（大于 400℃）的情况下就暴露在自然空气中发生氧化。

解决办法与对策：

使用氦质谱检漏仪对设备的真空阀门、法兰密封圈进行全面检漏，更换老化的 O 型圈，并检查真空泵油是否需要更换。

更换气体供应商，确保使用的是 99.999% 级别的高纯氩气，并检查气体输送管路是否有微漏。

在压铸机程序中延长“保压及冷却时间”，确保铸件在真空或氩气保护下的模具内充分降温后，再执行开模和取件动作。

4.2 故障类型：浇不足或冷隔

现象描述：铸件外形不完整，远端边缘缺失（浇不足），或者表面存在明显的流线状缝隙，缝隙边缘圆滑但未融合（冷隔）。这说明钛液在填满模具之前就已经失去流动性发生凝固。

可能原因分析：

熔炼时感应加热功率不足或加热时间短，导致浇注温度过低，钛液过热度不够。

压射系统的快压射速度设定太慢，导致钛液在漫长的充型过程中热量散失殆尽。

模温机设定温度太低，或者模具预热不充分，模具表面如同“淬火剂”般瞬间夺走钛液热量。

模具排气通道设计不合理，或者真空排气阀堵塞，型腔内的气体阻碍了钛液的推进。

解决办法与对策：

在工艺允许的范围内，适当提高熔炼功率，增加钛液的浇注温度。

调整压射曲线，提高快压射的速度，并提前快压射的启动位置，缩短充型时间。

提高模温机的循环温度，或延长模具预热时间，减少钛液与模具之间的温差。

拆卸并清理真空排气通道及排气波纹板，确保排气顺畅。

4.3 故障类型：内部气孔或针孔

现象描述：通过 X 射线探伤（X-Ray）检查或切开剖面后发现，铸件内部存在大量球形、内壁光滑的空洞。这会严重影响产品的机械强度和气密性。

可能原因分析：

压铸原料（钛棒）本身含有过高的氢、氧等气体，或表面受潮。

卷气现象严重：压射室内的空气或保护气未能在钛液推进前被完全抽出，随着高速钛液卷入铸件内部。

模具型腔喷涂的脱模剂过多，且在合模浇注前水分或挥发物未完全吹干，高温钛液使其瞬间气化产生大量气体。

解决办法与对策：

严格把控原材料质量，进炉前对原料进行真空烘干预处理。

优化冲头慢速推进的行程和速度，确保在冲头越过浇注孔封堵后，有充足的反应时间让真空阀将压射室内残留的气体抽净。

规范喷涂作业，减少脱模剂的喷涂量，并增加吹气干燥的时间，确保合模前模具表面绝对干燥。

对于对致密度要求极高的关键承力结构件，必须在压铸后增加 HIP（热等静压）工序，利用高温高压消除内部气孔。

4.4 故障类型：粘模与表面拉伤

现象描述：铸件难以从模具上脱落，顶针顶出阻力极大，铸件脱模方向的表面出现严重的纵向拉力划痕；严重时，部分钛合金直接粘附焊合在模具型腔表面。

可能原因分析：

高温钛液化学活性极强，击穿了脱模剂涂层，直接与模具钢基体发生了“钛-铁”冶金反应（焊合）。

氧化钇脱模剂喷涂不均匀，存在漏喷区域，或涂层在压铸脱模过程中脱落失效。

模具产品设计时，拔模斜度（Draft Angle）预留过小，或者模具表面存在倒扣、加工粗糙的刀痕。

解决办法与对策：

重新评估和配制陶瓷脱模剂，确保涂层具备足够的厚度和附着力，将钛液与模具钢物理隔离。

培训操作员规范喷涂手法，对浇口、转角等钛液冲刷最强烈的区域进行重点喷涂和保养。

修正模具 3D 设计，在不影响产品功能的前提下，尽量放大出模方向的拔模斜度，并对模具型腔进行高光抛光，去除加工痕迹。

4.5 故障类型：热裂纹

现象描述：铸件表面或内部出现曲折的、不规则的裂缝，裂纹内部表面通常存在氧化变色现象。这通常发生在钛液凝固后期的固相线附近。

可能原因分析：

钛合金凝固收缩率大，但铸件结构设计中存在急剧的壁厚变化或内侧直角，导致收缩受阻，产生巨大的热应力集中。

模具某局部区域冷却水过大，导致该区域冷却极快，与周围缓慢冷却的区域形成温差应力将铸件撕裂。

开模顶出时，顶针高低不平或分布不合理，铸件受力不均被机械外力顶裂。

解决办法与对策：

优化产品结构设计，增加过渡圆角（R角），避免壁厚突变，确保收缩应力得到释放。

重新调节模具各区域的冷却水流量，减缓薄壁处的冷却速度，追求铸件的整体顺序凝固和温度场均匀。

检查并调整所有顶针的长度，增加顶针数量或调整顶针位置至结构强度较高的区域，确保顶出受力平衡。

4.6 故障类型：过厚的富氧脆性层 (Alpha Case)

现象描述：铸件经过正常的酸洗或机械加工后，进行显微硬度测试，发现表面以下存在一层异常高硬度且缺乏延展性的组织结构。这会严重导致零件在使用中发生早期疲劳断裂。

可能原因分析：

高温钛液在模具内停留的时间过长，有充足的条件与模具表面的微量空气、水分或涂层物质发生扩散反应。

熔炼时浇注过热度设定太高，导致凝固时间延长，反应层增厚。

解决办法与对策：

在保证成型的前提下，尽量降低熔化时的最高温度，减少过热度。

优化模具冷却系统，在压射完成后加快铸件的冷却凝固速度，缩短高温反应的“时间窗口”。

在后处理工艺中，精确计算该批次铸件富氧层的实际厚度，相应增加化学酸洗的时间或机械打磨的余量，确保脆性层被完全去除。